GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 08.01.01 ( 08.01.02

KRAWÊ¯NIKI

Warszawa 1998

Opracowanie wykonano na zlecenie

Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych

Zgodnie z decyzj¹ Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych niniejsza ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê sporz¹dzenia szczegó³owej specyfikacji technicznej przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich oraz jest zalecona do wykorzystania przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

Jednostka autorska,

opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie:

Bran¿owy Zak³ad Doœwiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z o.o.

03-828 Warszawa, ul. Miñska 65, tel. (22) 331-79-45, 871-87-90, fax (22) 331-79-46

www.drogowa.strefa.pl

Konsultacje:

Wydzia³ Budowy Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Warszawie

Treœæ ogólnej specyfikacji technicznej jest aktualna na dzieñ 30 kwietnia 1998 r.

Przy sporz¹dzaniu szczegó³owej specyfikacji technicznej nale¿y ewentualnie uaktualniæ przepisy zawarte w wykorzystywanej niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej.

SPIS  SPECYFIKACJI

D-08.01.01     KRAWÊ¯NIKI BETONOWE 	3

D-08.01.02     KRAWÊ¯NIKI KAMIENNE 	17

NAJWA¯NIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

| OST | - ogólna specyfikacja techniczna |
| --- | --- |
| SST | - szczegó³owa specyfikacja techniczna |

GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 08.01.01

KRAWÊ¯NIKI  BETONOWE

Warszawa 1998

SPIS  TREŒCI

D-08.01.01

KRAWÊ¯NIKI  BETONOWE

1. WSTÊP

2. MATERIA£Y

3. SPRZÊT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z ustawieniem krawê¿ników betonowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê opracowania szczegó³owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

Zaleca siê wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objêtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z ustawieniem krawê¿ników:

betonowych na ³awie betonowej z oporem lub zwyk³ej,

betonowych na ³awie t³uczniowej lub ¿wirowej,

betonowych wtopionych na ³awie betonowej, ¿wirowej lub t³uczniowej,

betonowych wtopionych bez ³awy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej.

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.4.1. Krawê¿niki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczaj¹ce chodniki dla pieszych, pasy dziel¹ce, wyspy kieruj¹ce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozosta³e okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania, podano w  OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Stosowane materia³y

Materia³ami stosowanymi s¹:

krawê¿niki betonowe,

piasek na podsypkê i do zapraw,

cement do podsypki i zapraw,

woda,

materia³y do wykonania ³awy pod krawê¿niki.

2.3. Krawê¿niki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.1. Typy

W zale¿noœci od przeznaczenia rozró¿nia siê nastêpuj¹ce typy krawê¿ników betonowych:

U   -   uliczne,

D   -   drogowe.

2.3.2. Rodzaje

W zale¿noœci od kszta³tu przekroju poprzecznego rozró¿nia siê nastêpuj¹ce rodzaje krawê¿ników betonowych:

prostok¹tne œciête  - rodzaj „a”,

prostok¹tne	        - rodzaj „b”.

2.3.3. Odmiany

W zale¿noœci od technologii i produkcji krawê¿ników betonowych, rozró¿nia siê odmiany:

1 - krawê¿nik betonowy jednowarstwowy,

2 - krawê¿nik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki

W zale¿noœci od dopuszczalnych wad, uszkodzeñ krawê¿niki betonowe dzieli siê na:

gatunek 1 - G1,

gatunek 2 - G2.

Przyk³ad oznaczenia krawê¿nika betonowego ulicznego (U), prostok¹tnego (b), jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100                     BN-80/6775-03/04 [15].

2.4. Krawê¿niki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Kszta³t i wymiary

Kszta³t krawê¿ników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Wymiary krawê¿ników betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchy³ki wymiarów krawê¿ników betonowych podano w tablicy 2.

a) krawê¿nik rodzaju „a”

b) krawê¿nik rodzaju „b”

c) wpusty na powierzchniach stykowych krawê¿ników

Rys. 1. Wymiarowanie krawê¿ników

Tablica 1. Wymiary krawê¿ników betonowych

| Typ | Rodzaj | Wymiary krawê¿ników, cm |
| --- | --- | --- |
| krawê¿nika | krawê¿nika | l | b | h | c | d | r |
| U | a | 100 |

20

| 15 | 30 |
| --- | --- |

min. 3

max. 7

min. 12

| max. 15 | 1,0 |
| --- | --- |

D

b

100

15

12

10

20

25

25

-

-

1,0

Tablica 2. Dopuszczalne odchy³ki wymiarów krawê¿ników betonowych

| Rodzaj | Dopuszczalna odchy³ka, mm |
| --- | --- |
| wymiaru | Gatunek 1 | Gatunek 2 |
| l | ( 8 | ( 12 |
| b, h | ( 3 | ( 3 |

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawê¿ników betonowych powinny byæ bez rys, pêkniêæ i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawêdzie elementów powinny byæ równe i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawêdzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraczaæ wartoœci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawê¿ników betonowych

| Rodzaj wad i uszkodzeñ | Dopuszczalna wielkoœæ wad i uszkodzeñ |
| --- | --- |
|  | Gatunek 1 | Gatunek 2 |
| Wklês³oœæ lub wypuk³oœæ powierzchni krawê¿ników w mm | 2 | 3 |

Szczerby i uszkodzenia

| krawêdzi i naro¿y | ograniczaj¹cych powierzchnie górne (œcieralne), mm | niedopuszczalne |
| --- | --- | --- |

ograniczaj¹cych pozosta³e

| powierzchnie: |
| --- |
|  | - liczba max | 2 | 2 |
|  | - d³ugoœæ, mm, max | 20 | 40 |
|  | - g³êbokoœæ, mm, max | 6 | 10 |

2.4.3. Sk³adowanie

Krawê¿niki betonowe mog¹ byæ przechowywane na sk³adowiskach otwartych, posegregowane wed³ug typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkoœci.

Krawê¿niki betonowe nale¿y uk³adaæ z zastosowaniem podk³adek i przek³adek drewnianych o wymiarach: gruboœæ 2,5 cm, szerokoœæ 5 cm, d³ugoœæ min. 5 cm wiêksza ni¿ szerokoœæ krawê¿nika.

2.4.4. Beton i jego sk³adniki

2.4.4.1. Beton do produkcji krawê¿ników

Do produkcji krawê¿ników nale¿y stosowaæ beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku wykonywania krawê¿ników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawê¿ników powinna byæ wykonana z betonu klasy B 30.

Beton u¿yty do produkcji krawê¿ników powinien charakteryzowaæ siê:

nasi¹kliwoœci¹, poni¿ej 4%,

œcieralnoœci¹ na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

mrozoodpornoœci¹ i wodoszczelnoœci¹, zgodnie z norm¹ PN-B-06250 [2].

2.4.4.2.  Cement

Cement stosowany do betonu powinien byæ cementem portlandzkim klasy nie ni¿szej ni¿ „32,5” wg PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno byæ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadaæ wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo nale¿y przechowywaæ w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.

2.4.4.4. Woda

Woda powinna byæ odmiany „1” i odpowiadaæ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materia³y na podsypkê i do zapraw

Piasek na podsypkê cementowo-piaskow¹ powinien odpowiadaæ wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypkê i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien byæ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej ni¿ „32,5”, odpowiadaj¹cy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna byæ odmiany „1” i odpowiadaæ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materia³y na ³awy

Do wykonania ³aw pod krawê¿niki nale¿y stosowaæ, dla:

³awy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], którego sk³adniki powinny odpowiadaæ wymaganiom punktu 2.4.4,

³awy ¿wirowej - ¿wir odpowiadaj¹cy wymaganiom PN-B-11111 [7],

³awy t³uczniowej - t³uczeñ odpowiadaj¹cy wymaganiom PN-B-11112 [8].

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wype³nienia szczelin dylatacyjnych na gor¹co, powinna odpowiadaæ wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZÊT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt

Roboty wykonuje siê rêcznie przy zastosowaniu:

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

wibratorów p³ytowych, ubijaków rêcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport krawê¿ników

Krawê¿niki betonowe mog¹ byæ przewo¿one dowolnymi œrodkami transportowymi.

Krawê¿niki betonowe uk³adaæ nale¿y na œrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawê¿niki powinny byæ zabezpieczone przed przemieszczeniem siê i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawaæ poza œciany œrodka transportowego wiêcej ni¿ 1/3 wysokoœci tej warstwy.

4.3. Transport pozosta³ych materia³ów

Transport cementu powinien siê odbywaæ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mo¿na przewoziæ dowolnym œrodkiem transportu, w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia³ami. Podczas transportu kruszywa powinny byæ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Masê zalewow¹ nale¿y pakowaæ w bêbny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywaæ siê w warunkach zabezpieczaj¹cych przed uszkodzeniem bêbnów i beczek.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod ³awy

Koryto pod ³awy nale¿y wykonywaæ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadaæ wymiarom ³awy w planie z uwzglêdnieniem w szerokoœci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

WskaŸnik zagêszczenia dna wykonanego koryta pod ³awê powinien wynosiæ co najmniej 0,97 wed³ug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie ³aw

Wykonanie ³aw powinno byæ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. £awa ¿wirowa

£awy ¿wirowe o wysokoœci do 10 cm wykonuje siê jednowarstwowo przez zasypanie koryta ¿wirem i zagêszczenie go polewaj¹c wod¹.

£awy o wysokoœci powy¿ej 10 cm nale¿y wykonywaæ dwuwarstwowo, starannie zagêszczaj¹c poszczególne warstwy.

5.3.2. £awa t³uczniowa

£awy nale¿y wykonywaæ przez zasypanie wykopu koryta t³uczniem.

T³uczeñ nale¿y starannie ubiæ polewaj¹c wod¹. Górn¹ powierzchniê ³awy t³uczniowej nale¿y wyrównaæ kliñcem i ostatecznie zagêœciæ.

Przy gruboœci warstwy t³ucznia w ³awie wynosz¹cej powy¿ej 10 cm nale¿y ³awê wykonaæ dwuwarstwowo, starannie zagêszczaj¹c poszczególne warstwy.

5.3.3. £awa betonowa

£awy betonowe zwyk³e w gruntach spoistych wykonuje siê bez szalowania, przy gruntach sypkich nale¿y stosowaæ szalowanie.

£awy betonowe z oporem wykonuje siê w szalowaniu. Beton rozœcielony w szalowaniu lub bezpoœrednio w korycie powinien byæ wyrównywany warstwami. Betonowanie ³aw nale¿y wykonywaæ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nale¿y stosowaæ co 50 m szczeliny dylatacyjne wype³nione bitumiczn¹ mas¹ zalewow¹.

5.4. Ustawienie krawê¿ników betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania krawê¿ników

Œwiat³o (odleg³oœæ górnej powierzchni krawê¿nika od jezdni) powinno byæ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleñ powinno wynosiæ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyj¹tkowych (np. ze wzglêdu na „wyrobienie” œcieku)  mo¿e byæ zmniejszone do 6 cm lub zwiêkszone do 16 cm.

Zewnêtrzna œciana krawê¿nika od strony chodnika powinna byæ po ustawieniu krawê¿nika obsypana piaskiem, ¿wirem, t³uczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie krawê¿ników powinno byæ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie krawê¿ników na ³awie ¿wirowej lub t³uczniowej

Ustawianie krawê¿ników na ³awie ¿wirowej i t³uczniowej powinno byæ wykonywane na podsypce z piasku o gruboœci warstwy od 3 do 5 cm po zagêszczeniu.

5.4.3. Ustawienie krawê¿ników na ³awie betonowej

Ustawianie krawê¿ników na ³awie betonowej wykonuje siê  na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o gruboœci 3 do 5 cm po zagêszczeniu.

5.4.4. Wype³nianie spoin

Spoiny krawê¿ników nie powinny przekraczaæ szerokoœci 1 cm. Spoiny nale¿y wype³niæ ¿wirem, piaskiem lub zapraw¹ cementowo-piaskow¹, przygotowan¹ w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawê¿ników zapraw¹ cementowo-piaskow¹ stosuje siê wy³¹cznie do krawê¿ników ustawionych na ³awie betonowej.

Spoiny krawê¿ników przed zalaniem zapraw¹ nale¿y oczyœciæ i zmyæ wod¹. Dla zabezpieczenia przed wp³ywami temperatury krawê¿niki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zapraw¹ nale¿y zalewaæ co 50 m bitumiczn¹ mas¹ zalewow¹ nad szczelin¹ dylatacyjn¹ ³awy.

6. kontrola jakoœci robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót

6.2.1. Badania krawê¿ników

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien wykonaæ badania materia³ów przeznaczonych do ustawienia krawê¿ników betonowych i przedstawiæ wyniki tych badañ In¿ynierowi  do akceptacji.

Sprawdzenie wygl¹du zewnêtrznego nale¿y przeprowadziæ na podstawie oglêdzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeñ wystêpuj¹cych na powierzchniach i krawêdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary d³ugoœci i g³êbokoœci uszkodzeñ nale¿y wykonaæ za pomoc¹ przymiaru stalowego lub suwmiarki z dok³adnoœci¹ do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie kszta³tu i wymiarów elementów nale¿y przeprowadziæ z dok³adnoœci¹ do 1 mm przy u¿yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taœmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie k¹tów prostych w naro¿ach elementów wykonuje siê przez przy³o¿enie k¹townika do badanego naro¿a i zmierzenia odchy³ek z dok³adnoœci¹ do 1 mm.

6.2.2. Badania pozosta³ych materia³ów

Badania pozosta³ych materia³ów stosowanych przy ustawianiu krawê¿ników betonowych powinny obejmowaæ wszystkie w³aœciwoœci, okreœlone w normach podanych dla odpowiednich materia³ów w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ³awê

Nale¿y sprawdzaæ wymiary koryta oraz zagêszczenie pod³o¿a na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoœci wykopu wynosi ( 2 cm. Zagêszczenie pod³o¿a powinno byæ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie ³aw

Przy wykonywaniu ³aw badaniu podlegaj¹:

Zgodnoœæ profilu pod³u¿nego górnej powierzchni ³aw z dokumentacj¹ projektow¹.

Profil pod³u¿ny górnej powierzchni ³awy powinien byæ zgodny z projektowan¹ niwelet¹. Dopuszczalne odchylenia mog¹ wynosiæ ( 1 cm na ka¿de 100 m ³awy.

b)	Wymiary ³aw.

Wymiary ³aw nale¿y sprawdziæ w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka¿de 100 m ³awy. Tolerancje wymiarów wynosz¹:

- dla wysokoœci  ( 10% wysokoœci projektowanej,

- dla szerokoœci  ( 10% szerokoœci projektowanej.

c)	Równoœæ górnej powierzchni ³aw.

Równoœæ górnej powierzchni ³awy sprawdza siê przez przy³o¿enie w dwóch punktach, na ka¿de 100 m ³awy, trzymetrowej ³aty.

Przeœwit pomiêdzy górn¹ powierzchni¹ ³awy i przy³o¿on¹ ³at¹ nie mo¿e przekraczaæ               1 cm.

d)	Zagêszczenie ³aw.

Zagêszczenie ³aw bada siê w dwóch przekrojach na ka¿de 100 m. £awy ze ¿wiru lub piasku nie mog¹ wykazywaæ œladu urz¹dzenia zagêszczaj¹cego.

£awy z t³ucznia, badane prób¹ wyjêcia poszczególnych ziarn t³ucznia, nie powinny pozwalaæ na wyjêcie ziarna z ³awy.

e)	Odchylenie linii ³aw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii ³aw od projektowanego kierunku nie mo¿e przekraczaæ         ( 2 cm na ka¿de 100 m wykonanej ³awy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawê¿ników

Przy ustawianiu krawê¿ników nale¿y sprawdzaæ:

dopuszczalne odchylenia linii krawê¿ników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ( 1 cm na ka¿de 100 m ustawionego krawê¿nika,

dopuszczalne odchylenie niwelety górnej p³aszczyzny krawê¿nika od niwelety projektowanej, które wynosi ( 1 cm na ka¿de 100 m ustawionego krawê¿nika,

równoœæ górnej powierzchni krawê¿ników, sprawdzane przez przy³o¿enie w dwóch punktach na ka¿de 100 m krawê¿nika, trzymetrowej ³aty, przy czym przeœwit pomiêdzy górn¹ powierzchni¹ krawê¿nika i przy³o¿on¹ ³at¹ nie mo¿e przekraczaæ 1 cm,

dok³adnoœæ wype³nienia spoin bada siê co 10 metrów. Spoiny musz¹ byæ wype³nione ca³kowicie na pe³n¹ g³êbokoœæ.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m (metr) ustawionego krawê¿nika betonowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da³y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu

Odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu podlegaj¹:

wykonanie koryta pod ³awê,

wykonanie ³awy,

wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krawê¿nika betonowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materia³ów na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta pod ³awê,

ew. wykonanie szalunku,

wykonanie ³awy,

wykonanie podsypki,

ustawienie krawê¿ników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),

wype³nienie spoin krawê¿ników zapraw¹,

ew. zalanie spoin mas¹ zalewow¹,

zasypanie zewnêtrznej œciany krawê¿nika gruntem i ubicie,

przeprowadzenie badañ i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwi¹zane

10.1. Normy

| 1. | PN-B-06050 | Roboty ziemne budowlane |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-B-06250 | Beton zwyk³y |
| 3. | PN-B-06251 | Roboty betonowe i ¿elbetowe |
| 4. | PN-B-06711 | Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw |
| 5. | PN-B-06712 | Kruszywa mineralne do betonu zwyk³ego |
| 6. | PN-B-10021 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych |
| 7. | PN-B-11111 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. ¯wir i mieszanka |
| 8. | PN-B-11112 | Kruszywa mineralne. Kruszywo ³amane do nawierzchni drogowych |
| 9. | PN-B-11113 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek |
| 10. | PN-B-19701 | Cement. Cement powszechnego u¿ytku. Sk³ad, wymagania i ocena zgodnoœci |
| 11. | PN-B32250 | Materia³y budowlane. Woda do betonów i zapraw |
| 12. | BN-88/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie |
| 13. | BN-74/6771-04 | Drogi samochodowe. Masa zalewowa |
| 14. | BN-80/6775-03/01 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania |
| 15. | BN-80/6775-03/04 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawê¿niki i obrze¿a chodnikowe |
| 16. | BN-64/8845-02 | Krawê¿niki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. |

10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.

GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 08.01.02

KRAWÊ¯NIKI  KAMIENNE

Warszawa 1998

SPIS  TREŒCI

D-08.01.02

KRAWÊ¯NIKI  KAMIENNE

1. WSTÊP	19

2. MATERIA£Y	19

3. SPRZÊT	28

4. TRANSPORT	29

5. WYKONANIE ROBÓT	29

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT	30

7. OBMIAR ROBÓT	31

8. ODBIÓR ROBÓT	31

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI	32

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE	32

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z ustawieniem krawê¿ników kamiennych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê opracowania szczegó³owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

Zaleca siê wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objêtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z ustawieniem krawê¿ników kamiennych:

ulicznych,

mostowych,

drogowych,

na ³awach z t³ucznia, ¿wiru, betonu lub bezpoœrednio na pod³o¿u piaszczystym.

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.4.1. Krawê¿niki kamienne - belki kamienne ograniczaj¹ce chodniki dla pieszych, pasy dziel¹ce, wyspy kieruj¹ce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozosta³e okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania, podano w  OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Stosowane materia³y

Materia³ami stosowanymi do wykonania krawê¿ników kamiennych  s¹:

krawê¿niki odpowiadaj¹ce wymaganiom BN-66/6775-01 [9],

piasek na podsypkê,

cement do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy,

woda,

oraz materia³y do wykonania odpowiedniego rodzaju ³aw pod ustawienie krawê¿ników, zgodnie z OST D-08.01.01 „Krawê¿niki betonowe”.

2.3. Krawê¿niki kamienne - klasyfikacja

2.3.1. Typy

W zale¿noœci od przeznaczenia rozró¿nia siê trzy typy krawê¿ników:

U   -   uliczne,

M  -   mostowe,

D   -   drogowe.

2.3.2. Rodzaje

W zale¿noœci od kszta³tu przekroju poprzecznego, wzglêdnie od faktury obróbki powierzchni widocznych,  rozró¿nia siê w ka¿dym z typów dwa rodzaje krawê¿ników:            A i B.

2.3.3. Wielkoœci

W zale¿noœci od wymiaru wysokoœci krawê¿nika rozró¿nia siê nastêpuj¹ce wielkoœci:

krawê¿nik uliczny o wysokoœci 35 i 25 cm,

krawê¿nik mostowy o wysokoœci 23 i 18 cm,

krawê¿nik drogowy o wysokoœci 22 cm.

2.3.4. Klasy

W zale¿noœci od cech fizycznych i wytrzyma³oœciowych materia³u kamiennego, u¿ytego do wyrobu krawê¿ników, rozró¿nia siê trzy klasy:

klasa I,

klasa II,

klasa III.

Przyk³ad oznaczenia krawê¿nika kamiennego ulicznego prostego (UP) rodzaju B, wielkoœci 35, klasy II:   krawê¿nik UPB35II   BN-66/6775-01 [9].

2.4. Krawê¿niki kamienne - wymagania techniczne

2.4.1. Cechy fizyczne i wytrzyma³oœciowe

Materia³em do wyrobu krawê¿ników s¹ bloki kamienne ze ska³ magmowych, osadowych lub metamorficznych, klasy I i II wg BN-62/6716-04 [8] o cechach fizycznych i wytrzyma³oœciowych okreœlonych w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzyma³oœciowe krawê¿ników kamiennych

| Lp. | Cechy fizyczne | Klasa |
| --- | --- | --- |
|  | i wytrzyma³oœciowe | I | II | III |
| 1 | Wytrzyma³oœæ na œciskanie w stanie powietrzno-suchym, w kG/cm2, co najmniej |

1200

1000

| 600 |
| --- |
| 2 | Œcieralnoœæ na tarczy Boehmego, w cm, nie wiêcej ni¿ | 0,25 | 0,5 | 0,75 |
| 3 | Wytrzyma³oœæ na uderzenia, iloœæ uderzeñ, nie mniej ni¿ | 13 | 9 | 6 |
| 4 | Nasi¹kliwoœæ wod¹, w %, nie wiêcej ni¿ | 0,5 | 1,5 | 3,0 |

5

Odpornoœæ na zamra¿anie, w cyklach

| nie bada siê | ca³kowita wg PN-B-01080 [1] | dobra wg PN-B-01080 [1] |
| --- | --- | --- |

2.4.2. Kszta³t i wymiary

Kszta³t krawê¿ników ulicznych przedstawiono na rysunkach 1 i 2, wymiary podano w tablicy 2.

Kszta³t krawê¿ników mostowych podano na rysunkach 3 i 4, a wymiary w          tablicy 3.

Kszta³t krawê¿ników drogowych podano na rysunkach 5 i 6, a wymiary w             tablicy 4.

Rys. 1. Krawê¿nik uliczny odmiany UP, rodzaju A

Rys. 2. Krawê¿nik uliczny odmiany UP, rodzaju B

Tablica 2. Wymiary krawê¿ników ulicznych

| Wymiar | Rodzaj | Dopuszczalne odchy³ki, |
| --- | --- | --- |
| (w cm) | A | B | cm |
| h | 35 | 25 | 35 | 25 | ( 2 |
| b | 20 | 20 | 15 | 15 | ( 0,3 |
| c | 4 | 4 | - | - | ( 0,3 |
| d | 15 | 15 | 15 | 15 |

dla  A:              dla  B:

| ( 0,2 ( 2,0 |
| --- |
| l | 50 | od 50 do 200 | - |

Rys. 3. Krawê¿nik mostowy rodzaju A

Rys. 4. Krawê¿nik mostowy rodzaju B

Tablica 3. Wymiary krawê¿ników mostowych

| Wymiar | Rodzaj | Dopuszczalne odchy³ki, |
| --- | --- | --- |
| (w cm) | A | B | cm |
| h | 23 | 18 | 23 | 18 | ( 2 |
| b | 20 | 20 | 15 | 15 | ( 0,3 |
| c | 4 | 4 | - | - | ( 0,2 |
| d | 12 | 10 | 12 | 10 |

dla  A:              dla  B:

| ( 0,2 ( 2,0 |
| --- |
| l | od 80 | do 200 | - |

Rys. 5. Krawê¿nik drogowy rodzaju A

Rys. 6. Krawê¿nik drogowy rodzaju B

Tablica 4. Wymiary krawê¿ników drogowych

| Wymiar (w cm) | Rodzaj A i B | Dopuszczalne odchy³ki, cm |
| --- | --- | --- |
| h | 22 | + 3 ( 2 |
| b | 11 |

dla A:           dla B:

| ( 0,5 ( 1,5 |
| --- |
| l | od 40 do 120 | - |

2.4.3. Wygl¹d zewnêtrzny

W ocenie wygl¹du zewnêtrznego krawê¿ników kamiennych - ulicznych, mostowych i drogowych, nale¿y braæ pod uwagê ustalenia normy BN-66/6775-01 [9].

2.5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla wszystkich typów krawê¿ników kamiennych podaje tablica 5.

Tablica 5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

|  | Typy krawê¿ników |
| --- | --- |
| Rodzaj uszkodzeñ | Uliczne |
| Drogowe |
|  | proste | ³ukowe | Mostowe |

rodzaj

„A”

rodzaj

| „B” |
| --- |
| skrzywienie | licowych | 0,3 cm | 0,5 cm |
| (wichrowa- | bocznych |
| nie sprawdza siê |
|  | toœæ powierz- | stykowych |
| 0,2 cm |
| 0,3 cm |
|  | chni) | spodu |
| nie sprawdza siê |
| licowych | dopuszcza siê na d³ugoœci 1 m danej powierzch-ni jedno wg³êbienie wielkoœci do 5 cm2, nie g³ê-bsze ni¿ 0,5 cm, nie wynikaj¹ce z techniki wy- konania faktury |
|  | wady obróbki powierzchni (wg³êbienia i wypuk³oœci) | bocznych | wg³êbienie do 1,5 cm dopuszcza siê bez ograni-czeñ. Wypuk³oœæ poza lico pasa obrobionego na powierzchni przedniej (od strony jezdni) niedo- puszczalne. Na powierzchni tylnej (od strony chodnika) dopuszcza siê wypuk³oœci poza lico pasa obrobionego do 3 cm |

nie

| sprawdza siê |
| --- |
|  | stykowych | w obrêbie pasa d³utowanego wg³êbienia niedo- puszczalne, pozosta³a czêœæ powierzchni nie podlega sprawdzeniu |
| spodu | nie sprawdza siê |
|  | szczerby i usz-kodzenia kra- wêdzi i naro¿y | iloœæ w prze-liczeniu na 1 m |

3

| 5 |
| --- |
| d³ugoœæ | 0,5 cm | 1 cm |
| g³êbokoœæ | 0,3 cm | 0,5 cm |
|  | odchy³ki od k¹ta prostego | 0,2 cm na d³ugoœci powierzchni | 0,3 cm na d³ugo- œci pow. |
|  | odchy³ki w krzywiŸnie ³uku | - | 1,0 cm | - |

2.6. Przechowywanie krawê¿ników

Krawê¿niki mog¹ byæ przechowywane na sk³adowiskach otwartych, posegregowane wg typów, rodzajów, odmian i wielkoœci.

Krawê¿niki uliczne, mostowe i drogowe typu „A” nale¿y uk³adaæ na powierzchniach spodu, w szeregu na podk³adkach drewnianych.

Dopuszcza siê sk³adowanie krawê¿ników prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu drewnianych podk³adek pomiêdzy poszczególnymi warstwami, przy czym suma wysokoœci warstw nie powinna przekraczaæ 1,2 m.

Krawê¿nik drogowy rodzaju „B” dozwala siê uk³adaæ w stosy, bez przek³adek drewnianych, przy czym wysokoœæ stosów nie powinna przekraczaæ 1,4 m.

2.7. Materia³y na podsypkê i do zapraw

2.7.1. Piasek

Piasek na podsypkê cementowo-piaskow¹ powinien odpowiadaæ wymaganiom PN-B-06712 [4], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [3].

2.7.2.  Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien byæ cementem portlandzkim klasy nie ni¿szej ni¿ „32,5” odpowiadaj¹cy wymaganiom  PN-B-19701 [6].

2.7.3.  Woda

Woda powinna byæ odmiany „1” i odpowiadaæ wymaganiom PN-B-32250 [7].

2.8. Materia³y na ³awy i masa zalewowa

Materia³y na ³awy i masa zalewowa powinny odpowiadaæ wymaganiom podanym w OST D-08.01.01 „Krawê¿niki betonowe” pkt 2.

3. SPRZÊT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do ustawiania krawê¿ników

Roboty wykonuje siê rêcznie przy zastosowaniu:

betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

wibratorów p³ytowych do zagêszczania podsypki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport krawê¿ników

Krawê¿niki kamienne mog¹ byæ przewo¿one dowolnymi œrodkami transportowymi.

Krawê¿niki nale¿y uk³adaæ na podk³adach drewnianych, rzêdami, d³ugoœci¹ w kierunku jazdy œrodka transportowego.

Krawê¿nik uliczny i mostowy oraz krawê¿nik drogowy rodzaju „A” mo¿e byæ przewo¿ony tylko w jednej warstwie.

W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezpoœrednim stykiem, nale¿y je do transportu zabezpieczyæ przek³adkami splecionymi ze s³omy lub we³ny drzewnej, przy czym gruboœæ tych przek³adek nie powinna byæ mniejsza ni¿ 5 cm.

Krawê¿niki drogowe rodzaju „B” mo¿na przewoziæ bez dodatkowego zabezpieczenia, uk³adaæ w dwu lub wiêcej warstwach, nie wy¿ej jednak jak do wysokoœci œcian bocznych œrodka transportowego.

4.3. Transport pozosta³ych materia³ów

Transport cementu i kruszyw do wykonania ³aw i na podsypkê powinien odpowiadaæ wymaganiom wg OST D-08.01.01 „Krawê¿niki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod ³awy

Koryto pod ³awy nale¿y wykonywaæ zgodnie z PN-B-06050 [2].

Wymiary wykopu powinny odpowiadaæ wymiarom ³awy w planie z uwzglêdnieniem w szerokoœci dna wykopu konstrukcji szalunku.

WskaŸnik zagêszczenia dna wykonanego koryta pod ³awê powinien wynosiæ co najmniej 0,97 wed³ug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie ³aw

Wykonanie ³aw powinno byæ zgodne z warunkami podanymi w OST D-08.01.01 „Krawê¿niki betonowe” pkt 5.

5.4. Ustawienie krawê¿ników kamiennych

Ustawianie krawê¿ników kamiennych i wype³nianie spoin powinno byæ zgodne z warunkami podanymi w OST D-08.01.01 „Krawê¿niki betonowe” pkt 5.

6. kontrola jakoœci robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót

6.2.1. Badania krawê¿ników

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien wykonaæ badania materia³ów przeznaczonych do ustawienia krawê¿ników kamiennych i przedstawiæ wyniki tych badañ In¿ynierowi  do akceptacji.

6.2.1. Badania krawê¿ników

Badania krawê¿ników kamiennych obejmuj¹:

sprawdzenie cech zewnêtrznych,

badania laboratoryjne.

Sprawdzenie cech zewnêtrznych obejmuje:

sprawdzenie kszta³tu, wymiarów i wygl¹du zewnêtrznego,

sprawdzenie wad i uszkodzeñ.

Badanie laboratoryjne obejmuje:

badanie nasi¹kliwoœci wod¹,

badanie odpornoœci na zamra¿anie,

badanie wytrzyma³oœci na œciskanie,

badanie œcieralnoœci na tarczy Boehmego,

badanie wytrzyma³oœci na uderzenie.

Sprawdzenie cech zewnêtrznych nale¿y przeprowadzaæ przy ka¿dorazowym odbiorze partii krawê¿ników. Badanie laboratoryjne nale¿y przeprowadzaæ na polecenie In¿yniera na próbkach materia³u kamiennego, z którego wykonano krawê¿niki, a w przypadkach spornych - na próbkach wyciêtych z zakwestionowanych krawê¿ników, zgodnie z wymaganiami tablicy 1.

W sk³ad partii przeznaczonej do badañ powinny wchodziæ krawê¿niki jednakowego typu, klasy, rodzaju, odmiany i wielkoœci. Wielkoœæ partii nie powinna przekraczaæ 400 sztuk.

W przypadku przedstawienia wiêkszej iloœci krawê¿ników, nale¿y dostawê podzieliæ na partie sk³adaj¹ce siê co najwy¿ej z 400 sztuk.

Pobieranie próbek materia³u kamiennego nale¿y przeprowadzaæ wg PN-B-06720 [5].

Sprawdzenie kszta³tu i wymiarów nale¿y przeprowadzaæ poprzez oglêdziny zewnêtrzne zgodnie z wymaganiami tablicy 2, 3 lub 4 oraz pomiar przy pomocy linii z podzia³k¹ milimetrow¹ z dok³adnoœci¹ do 0,1 cm.

Sprawdzenie równoœci powierzchni obrobionych przeprowadzaæ nale¿y przy pomocy linii metalowej, ustawionej wzd³u¿ krawêdzi i po przek¹tnych sprawdzanej powierzchni oraz pomiar odchyleñ z dok³adnoœci¹ do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 2,3 lub 4.

Sprawdzenie krawêdzi prostych przeprowadzaæ nale¿y przy pomocy linii metalowej.

Sprawdzenie szczerb i uszkodzeñ przeprowadzaæ nale¿y poprzez oglêdziny zewnêtrzne, policzenie iloœci szczerb i uszkodzeñ oraz pomiar ich wielkoœci z dok³adnoœci¹ do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 5.

Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadza siê wizualnie przez porównanie z wzorem.

Ocenê wyników sprawdzenia cech zewnêtrznych oraz ocenê wyników badañ laboratoryjnych nale¿y przeprowadziæ wg BN-66/6775-01 [9].

6.2.2. Badania pozosta³ych materia³ów

Badania pozosta³ych materia³ów stosowanych przy ustawieniu krawê¿ników kamiennych powinny obejmowaæ wszystkie w³aœciwoœci, które zosta³y okreœlone w normach podanych dla odpowiednich materia³ów wg pkt 2.

6.3. Badania w czasie robót

W czasie robót nale¿y sprawdzaæ:

wykonanie koryta pod ³awê,

wykonanie ³aw,

ustawienie krawê¿ników i wype³nienie spoin,

zgodnie z warunkami okreœlonymi w OST D-08.01.01 „Krawê¿niki betonowe”.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m (metr) wykonanego krawê¿nika kamiennego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da³y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu

Odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu podlegaj¹:

wykonanie koryta pod ³awê,

wykonanie ³awy,

wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krawê¿nika kamiennego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materia³ów na miejsce wbudowania,

wykonanie wykopu pod ³awê,

ew, wykonanie szalunku,

wykonanie ³awy,

ustawienie krawê¿ników na podsypce,

wype³nienie spoin,

zasypanie zewnêtrznej œciany krawê¿nika gruntem i ubicie,

przeprowadzenie badañ i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwi¹zane

Normy

| 1. | PN-B-01080 | Kamieñ dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-B-06050 | Roboty ziemne budowlane |
| 3. | PN-B-06711 | Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych |
| 4. | PN-B-06712 | Kruszywa mineralne do betonu zwyk³ego |
| 5. | PN-B-06720 | Pobieranie próbek materia³ów kamiennych |
| 6. | PN-B-19701 | Cement. Cement powszechnego u¿ytku. Sk³ad, wymagania i ocena zgodnoœci |
| 7. | PN-B-32250 | Materia³y budowlane. Woda do betonów i zapraw |
| 8. | BN-62/6716-04 | Kamieñ dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe |
| 9. | BN-66/6775-01 | Elementy kamienne. Krawê¿niki uliczne, mostowe i drogowe. |