ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE

S Z C Z E G Ó Ł O W A

S P E C Y F I K A C J A   T E C H NI C Z N A

D - 04 . 04 . 02

PODBUDOWA  Z KRUSZYWA  ŁAMANEGO

STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE

- W S T Ę P.

1.1.  Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2.   Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                        i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w ciągach dróg powiatowych.

  - Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót polegających na wzmocnieniu istniejącej podbudowy kruszywem frakcji 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie:

Do wykonania:

Droga Nr 0265T Mieczyn – Występy odcinek dł. 500 mb od km 3+330 do km 3+830

- profilowanie rozjazdu materiałem kamiennym łamanym frakcji 0-31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – do wykonania 145 m2

1.4.     Określenia podstawowe.

1.4.1.  Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu przy optymalnej wilgotności.

1.4.2.    Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej  warstw zagęszczonej mieszanki stanowiącej warstwę nośną konstrukcji nawierzchni drogi ( ulicy ).

- M A T E R I A Ł Y.

  - Wymagania ogólne.

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie jest kruszywo łamane uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej podbudowy.

Kruszywo powinno być jednorodne, bez obcych zanieczyszczeń i bez domieszek gliny.

2.2.  Właściwości kruszywa łamanego stosowanego do wykonania podbudowy.

| Lp | Wyszczególnienie | Wymagania dla podbudowy | Badania według |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Właściwości | Zasadniczej | Pomocniczej |  |
| 1. | Zawartość ziaren mniejszych Niż 0,075 mm % | 2 do 10 | 2 do 12 | PN-B-06714-15 |
| 2. | Zawartość nadziarna nie więcej niż % | 5 | 10 | j.w |
| 3. | Zawartość ziaren nieforemnych nie więcej niż % | 35 | 40 | PN-B-06714-16 |
| 4. | Zawartość zanieczyszczeń orga- nicznych nie więcej niż % | 1 | 1 | PN-B-06714-26 |
| 5. | Ścieralność w bębnie Los Angeles a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów nie więcej niż | 35 30 | 50 35 | PN-B-06714-42 |
| 6. | Nasiąkliwość nie więcej niż % | 3 | 5 | PN-B-06714-18 |
| 7. | Mrozoodporność, ubytek masy Po 25 cyklach zamrażania nie więcej niż % | 5 | 10 | PN-B-06714-19 |
| 8. | Wskaźnik nośności Wnoś mieszanki Kruszywa nie mniejszy niż % a) przy zagęszczeniu Js ( 1,00 b) przy zagęszczeniu Js ( 1,03 | 80 120 | 60 - | PN-S-06102 |

3.    S P R Z Ę T.

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z niżej wymienionych jednostek sprzętowych:

- układarek mieszanki, bądź równiarek,

- walca ogumionego i stalowego wibracyjnego lub statycznego do zagęszczania warstwy mieszanki. ( w miejscach trudno dostępnych np. przy studzienkach ściekowych bądź kontrolnych, powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne ).

4.   T R A N S P O R T .

Mieszankę kruszywa przewozić można dowolnymi sprawnymi środkami transportowymi. W przypadku składania mieszanki na przy obiektowym placu składowym zwracać uwagę na zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem, nadmiernym zawilgoceniem, przemieszaniem z innymi materiałami.

5.  W Y K O N A N I E   R O B Ó T.

  - Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki.

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości takiej aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu odpowiadała grubości  projektowanej

Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganej grubości.

6.    K O N T R O L A    J A K O Ś C I    R O B Ó T.

Kontrola jakości robót będzie obejmowała ocenę wizualną robót, sprawdzenie zagęszczenia oraz zgodności wykonanych robót z dokumentacją, SST i poleceniami odbierającego.

7.   O B M I A R   R O B Ó T.

Jednostką obmiarową jest 1 m2  warstwy podbudowy  z kruszywa stabilizowanego  mechanicznie przy założonej w projekcie ( przedmiarze ) grubości warstwy.

- O D B I Ó R  R O B Ó T.

Odbiór robót obejmuje sprawdzenie zgodności wykonanego zakresu zgodnego                      z projektem / przedmiarem robót /

9.    P O D S T A W A   P Ł A T N O Ś C I.

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie obejmuje

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- oznakowanie robót

- sprawdzenie i ewentualne przygotowanie podłoża

- zakup i dostarczenie mieszanki kruszywa

- rozłożenie mieszanki

- zagęszczenie rozłożonej mieszanki

10.  P R Z E P I S Y   Z W I Ą Z A N E.

10.1. Normy dotyczące kruszyw mineralnych , badań.

PN-S-061102         Drogi  samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie.