ZARZ¥D DRÓG POWIATOWYCH WE W£OSZCZOWIE

SZCZEGÓ£OWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 08.01.01

KRAWÊ¯NIKI  BETONOWE

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z ustawieniem krawê¿ników betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó³owa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument wchodz¹cy w sk³ad specyfikacji istotnych warunków zamówienia przy zlecaniu robót w formie przetargu, okreœlaj¹cy warunki realizacji i odbioru robót zwi¹zanych uk³adaniem krawê¿ników

1.3. Zakres robót objêtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z ustawieniem krawê¿ników:

betonowych na ³awie betonowej z oporem lub zwyk³ej,

betonowych na ³awie t³uczniowej lub ¿wirowej,

betonowych wtopionych na ³awie betonowej, ¿wirowej lub t³uczniowej,

betonowych wtopionych bez ³awy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej.

Do wykonania:

Droga nr 0244T Wymys³ów – Czarnca – K¹ty – Wyr¹b

U³o¿enie krawê¿nika betonowego na ³awie betonowej 20 mb

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.4.1. Krawê¿niki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczaj¹ce chodniki dla pieszych, pasy dziel¹ce, wyspy kieruj¹ce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozosta³e okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Dotycz¹ one w szczególnoœci - odpowiedzialnoœci wykonawcy : za zabezpieczenie prowadzonych robót, za nale¿yt¹ jakoœæ i zgodnoœæ wykonywanych robót z dokumentacj¹ (przedmiarem robót do wykonania), za ochronê œrodowiska, w³asnoœci publicznej i prywatnej w miejscu prowadzonych robót i.t.p.

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania, podano w  OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Stosowane materia³y

Materia³ami stosowanymi s¹:

krawê¿niki betonowe,

piasek na podsypkê i do zapraw,

cement do podsypki i zapraw,

woda,

materia³y do wykonania ³awy pod krawê¿niki.

2.3. Krawê¿niki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.1. Typy

W zale¿noœci od przeznaczenia rozró¿nia siê nastêpuj¹ce typy krawê¿ników betonowych:

U   -   uliczne,

D   -   drogowe.

2.3.2. Rodzaje

W zale¿noœci od kszta³tu przekroju poprzecznego rozró¿nia siê nastêpuj¹ce rodzaje krawê¿ników betonowych:

prostok¹tne œciête  - rodzaj „a”,

prostok¹tne	        - rodzaj „b”.

2.3.3. Odmiany

W zale¿noœci od technologii i produkcji krawê¿ników betonowych, rozró¿nia siê odmiany:

1 - krawê¿nik betonowy jednowarstwowy,

2 - krawê¿nik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki

W zale¿noœci od dopuszczalnych wad, uszkodzeñ krawê¿niki betonowe dzieli siê na:

gatunek 1 - G1,

gatunek 2 - G2.

Przyk³ad oznaczenia krawê¿nika betonowego ulicznego (U), prostok¹tnego (b), jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100                     BN-80/6775-03/04 [15].

2.4. Krawê¿niki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Kszta³t i wymiary

Kszta³t krawê¿ników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Wymiary krawê¿ników betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchy³ki wymiarów krawê¿ników betonowych podano w tablicy 2.

a) krawê¿nik rodzaju „a”

b) krawê¿nik rodzaju „b”

c) wpusty na powierzchniach stykowych krawê¿ników

Rys. 1. Wymiarowanie krawê¿ników

Tablica 1. Wymiary krawê¿ników betonowych

| Typ | Rodzaj | Wymiary krawê¿ników, cm |
| --- | --- | --- |
| krawê¿nika | krawê¿nika | l | b | h | c | d | r |
| U | a | 100 |

20

| 15 | 30 |
| --- | --- |

min. 3

max. 7

min. 12

| max. 15 | 1,0 |
| --- | --- |

D

b

100

15

12

10

20

25

25

-

-

1,0

Tablica 2. Dopuszczalne odchy³ki wymiarów krawê¿ników betonowych

| Rodzaj | Dopuszczalna odchy³ka, mm |
| --- | --- |
| wymiaru | Gatunek 1 | Gatunek 2 |
| l | ( 8 | ( 12 |
| b, h | ( 3 | ( 3 |

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawê¿ników betonowych powinny byæ bez rys, pêkniêæ i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawêdzie elementów powinny byæ równe i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawêdzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraczaæ wartoœci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawê¿ników betonowych

| Rodzaj wad i uszkodzeñ | Dopuszczalna wielkoœæ wad i uszkodzeñ |
| --- | --- |
|  | Gatunek 1 | Gatunek 2 |
| Wklês³oœæ lub wypuk³oœæ powierzchni krawê¿ników w mm | 2 | 3 |

Szczerby i uszkodzenia

| krawêdzi i naro¿y | ograniczaj¹cych powierzchnie górne (œcieralne), mm | niedopuszczalne |
| --- | --- | --- |

ograniczaj¹cych pozosta³e

| powierzchnie: |
| --- |
|  | - liczba max | 2 | 2 |
|  | - d³ugoœæ, mm, max | 20 | 40 |
|  | - g³êbokoœæ, mm, max | 6 | 10 |

2.4.3. Sk³adowanie

Krawê¿niki betonowe mog¹ byæ przechowywane na sk³adowiskach otwartych, posegregowane wed³ug typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkoœci.

Krawê¿niki betonowe nale¿y uk³adaæ z zastosowaniem podk³adek i przek³adek drewnianych o wymiarach: gruboœæ 2,5 cm, szerokoœæ 5 cm, d³ugoœæ min. 5 cm wiêksza ni¿ szerokoœæ krawê¿nika.

2.4.4. Beton i jego sk³adniki

2.4.4.1. Beton do produkcji krawê¿ników

Do produkcji krawê¿ników nale¿y stosowaæ beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku wykonywania krawê¿ników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawê¿ników powinna byæ wykonana z betonu klasy B 30.

Beton u¿yty do produkcji krawê¿ników powinien charakteryzowaæ siê:

nasi¹kliwoœci¹, poni¿ej 4%,

œcieralnoœci¹ na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

mrozoodpornoœci¹ i wodoszczelnoœci¹, zgodnie z norm¹ PN-B-06250 [2].

2.4.4.2.  Cement

Cement stosowany do betonu powinien byæ cementem portlandzkim klasy nie ni¿szej ni¿ „32,5” wg PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno byæ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadaæ wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo nale¿y przechowywaæ w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.

2.4.4.4. Woda

Woda powinna byæ odmiany „1” i odpowiadaæ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materia³y na podsypkê i do zapraw

Piasek na podsypkê cementowo-piaskow¹ powinien odpowiadaæ wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypkê i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien byæ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej ni¿ „32,5”, odpowiadaj¹cy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna byæ odmiany „1” i odpowiadaæ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materia³y na ³awy

Do wykonania ³aw pod krawê¿niki nale¿y stosowaæ, dla:

³awy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], którego sk³adniki powinny odpowiadaæ wymaganiom punktu 2.4.4,

³awy ¿wirowej - ¿wir odpowiadaj¹cy wymaganiom PN-B-11111 [7],

³awy t³uczniowej - t³uczeñ odpowiadaj¹cy wymaganiom PN-B-11112 [8].

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wype³nienia szczelin dylatacyjnych na gor¹co, powinna odpowiadaæ wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZÊT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt

Roboty wykonuje siê rêcznie przy zastosowaniu:

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

wibratorów p³ytowych, ubijaków rêcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport krawê¿ników

Krawê¿niki betonowe mog¹ byæ przewo¿one dowolnymi œrodkami transportowymi.

Krawê¿niki betonowe uk³adaæ nale¿y na œrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawê¿niki powinny byæ zabezpieczone przed przemieszczeniem siê i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawaæ poza œciany œrodka transportowego wiêcej ni¿ 1/3 wysokoœci tej warstwy.

4.3. Transport pozosta³ych materia³ów

Transport cementu powinien siê odbywaæ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mo¿na przewoziæ dowolnym œrodkiem transportu, w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia³ami. Podczas transportu kruszywa powinny byæ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Masê zalewow¹ nale¿y pakowaæ w bêbny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywaæ siê w warunkach zabezpieczaj¹cych przed uszkodzeniem bêbnów i beczek.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod ³awy

Koryto pod ³awy nale¿y wykonywaæ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadaæ wymiarom ³awy w planie z uwzglêdnieniem w szerokoœci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

WskaŸnik zagêszczenia dna wykonanego koryta pod ³awê powinien wynosiæ co najmniej 0,97 wed³ug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie ³aw

Wykonanie ³aw powinno byæ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. £awa ¿wirowa

£awy ¿wirowe o wysokoœci do 10 cm wykonuje siê jednowarstwowo przez zasypanie koryta ¿wirem i zagêszczenie go polewaj¹c wod¹.

£awy o wysokoœci powy¿ej 10 cm nale¿y wykonywaæ dwuwarstwowo, starannie zagêszczaj¹c poszczególne warstwy.

5.3.2. £awa t³uczniowa

£awy nale¿y wykonywaæ przez zasypanie wykopu koryta t³uczniem.

T³uczeñ nale¿y starannie ubiæ polewaj¹c wod¹. Górn¹ powierzchniê ³awy t³uczniowej nale¿y wyrównaæ kliñcem i ostatecznie zagêœciæ.

Przy gruboœci warstwy t³ucznia w ³awie wynosz¹cej powy¿ej 10 cm nale¿y ³awê wykonaæ dwuwarstwowo, starannie zagêszczaj¹c poszczególne warstwy.

5.3.3. £awa betonowa

£awy betonowe zwyk³e w gruntach spoistych wykonuje siê bez szalowania, przy gruntach sypkich nale¿y stosowaæ szalowanie.

£awy betonowe z oporem wykonuje siê w szalowaniu. Beton rozœcielony w szalowaniu lub bezpoœrednio w korycie powinien byæ wyrównywany warstwami. Betonowanie ³aw nale¿y wykonywaæ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nale¿y stosowaæ co 50 m szczeliny dylatacyjne wype³nione bitumiczn¹ mas¹ zalewow¹.

5.4. Ustawienie krawê¿ników betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania krawê¿ników

Œwiat³o (odleg³oœæ górnej powierzchni krawê¿nika od jezdni) powinno byæ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleñ powinno wynosiæ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyj¹tkowych (np. ze wzglêdu na „wyrobienie” œcieku)  mo¿e byæ zmniejszone do 6 cm lub zwiêkszone do 16 cm.

Zewnêtrzna œciana krawê¿nika od strony chodnika powinna byæ po ustawieniu krawê¿nika obsypana piaskiem, ¿wirem, t³uczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie krawê¿ników powinno byæ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie krawê¿ników na ³awie ¿wirowej lub t³uczniowej

Ustawianie krawê¿ników na ³awie ¿wirowej i t³uczniowej powinno byæ wykonywane na podsypce z piasku o gruboœci warstwy od 3 do 5 cm po zagêszczeniu.

5.4.3. Ustawienie krawê¿ników na ³awie betonowej

Ustawianie krawê¿ników na ³awie betonowej wykonuje siê  na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o gruboœci 3 do 5 cm po zagêszczeniu.

5.4.4. Wype³nianie spoin

Spoiny krawê¿ników nie powinny przekraczaæ szerokoœci 1 cm. Spoiny nale¿y wype³niæ ¿wirem, piaskiem lub zapraw¹ cementowo-piaskow¹, przygotowan¹ w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawê¿ników zapraw¹ cementowo-piaskow¹ stosuje siê wy³¹cznie do krawê¿ników ustawionych na ³awie betonowej.

Spoiny krawê¿ników przed zalaniem zapraw¹ nale¿y oczyœciæ i zmyæ wod¹. Dla zabezpieczenia przed wp³ywami temperatury krawê¿niki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zapraw¹ nale¿y zalewaæ co 50 m bitumiczn¹ mas¹ zalewow¹ nad szczelin¹ dylatacyjn¹ ³awy.

6. kontrola jakoœci robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót

6.2.1. Badania krawê¿ników

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien wykonaæ badania materia³ów przeznaczonych do ustawienia krawê¿ników betonowych i przedstawiæ wyniki tych badañ In¿ynierowi  do akceptacji.

Sprawdzenie wygl¹du zewnêtrznego nale¿y przeprowadziæ na podstawie oglêdzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeñ wystêpuj¹cych na powierzchniach i krawêdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary d³ugoœci i g³êbokoœci uszkodzeñ nale¿y wykonaæ za pomoc¹ przymiaru stalowego lub suwmiarki z dok³adnoœci¹ do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie kszta³tu i wymiarów elementów nale¿y przeprowadziæ z dok³adnoœci¹ do 1 mm przy u¿yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taœmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie k¹tów prostych w naro¿ach elementów wykonuje siê przez przy³o¿enie k¹townika do badanego naro¿a i zmierzenia odchy³ek z dok³adnoœci¹ do 1 mm.

6.2.2. Badania pozosta³ych materia³ów

Badania pozosta³ych materia³ów stosowanych przy ustawianiu krawê¿ników betonowych powinny obejmowaæ wszystkie w³aœciwoœci, okreœlone w normach podanych dla odpowiednich materia³ów w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ³awê

Nale¿y sprawdzaæ wymiary koryta oraz zagêszczenie pod³o¿a na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoœci wykopu wynosi ( 2 cm. Zagêszczenie pod³o¿a powinno byæ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie ³aw

Przy wykonywaniu ³aw badaniu podlegaj¹:

Zgodnoœæ profilu pod³u¿nego górnej powierzchni ³aw z dokumentacj¹ projektow¹.

Profil pod³u¿ny górnej powierzchni ³awy powinien byæ zgodny z projektowan¹ niwelet¹. Dopuszczalne odchylenia mog¹ wynosiæ ( 1 cm na ka¿de 100 m ³awy.

b)	Wymiary ³aw.

Wymiary ³aw nale¿y sprawdziæ w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka¿de 100 m ³awy. Tolerancje wymiarów wynosz¹:

- dla wysokoœci  ( 10% wysokoœci projektowanej,

- dla szerokoœci  ( 10% szerokoœci projektowanej.

c)	Równoœæ górnej powierzchni ³aw.

Równoœæ górnej powierzchni ³awy sprawdza siê przez przy³o¿enie w dwóch punktach, na ka¿de 100 m ³awy, trzymetrowej ³aty.

Przeœwit pomiêdzy górn¹ powierzchni¹ ³awy i przy³o¿on¹ ³at¹ nie mo¿e przekraczaæ               1 cm.

d)	Zagêszczenie ³aw.

Zagêszczenie ³aw bada siê w dwóch przekrojach na ka¿de 100 m. £awy ze ¿wiru lub piasku nie mog¹ wykazywaæ œladu urz¹dzenia zagêszczaj¹cego.

£awy z t³ucznia, badane prób¹ wyjêcia poszczególnych ziarn t³ucznia, nie powinny pozwalaæ na wyjêcie ziarna z ³awy.

e)	Odchylenie linii ³aw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii ³aw od projektowanego kierunku nie mo¿e przekraczaæ         ( 2 cm na ka¿de 100 m wykonanej ³awy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawê¿ników

Przy ustawianiu krawê¿ników nale¿y sprawdzaæ:

dopuszczalne odchylenia linii krawê¿ników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ( 1 cm na ka¿de 100 m ustawionego krawê¿nika,

dopuszczalne odchylenie niwelety górnej p³aszczyzny krawê¿nika od niwelety projektowanej, które wynosi ( 1 cm na ka¿de 100 m ustawionego krawê¿nika,

równoœæ górnej powierzchni krawê¿ników, sprawdzane przez przy³o¿enie w dwóch punktach na ka¿de 100 m krawê¿nika, trzymetrowej ³aty, przy czym przeœwit pomiêdzy górn¹ powierzchni¹ krawê¿nika i przy³o¿on¹ ³at¹ nie mo¿e przekraczaæ 1 cm,

dok³adnoœæ wype³nienia spoin bada siê co 10 metrów. Spoiny musz¹ byæ wype³nione ca³kowicie na pe³n¹ g³êbokoœæ.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m (metr) ustawionego krawê¿nika betonowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da³y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu

Odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu podlegaj¹:

wykonanie koryta pod ³awê,

wykonanie ³awy,

wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krawê¿nika betonowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materia³ów na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta pod ³awê,

ew. wykonanie szalunku,

wykonanie ³awy,

wykonanie podsypki,

ustawienie krawê¿ników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),

wype³nienie spoin krawê¿ników zapraw¹,

ew. zalanie spoin mas¹ zalewow¹,

zasypanie zewnêtrznej œciany krawê¿nika gruntem i ubicie,

przeprowadzenie badañ i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwi¹zane

10.1. Normy

| 1. | PN-B-06050 | Roboty ziemne budowlane |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-B-06250 | Beton zwyk³y |
| 3. | PN-B-06251 | Roboty betonowe i ¿elbetowe |
| 4. | PN-B-06711 | Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw |
| 5. | PN-B-06712 | Kruszywa mineralne do betonu zwyk³ego |
| 6. | PN-B-10021 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych |
| 7. | PN-B-11111 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. ¯wir i mieszanka |
| 8. | PN-B-11112 | Kruszywa mineralne. Kruszywo ³amane do nawierzchni drogowych |
| 9. | PN-B-11113 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek |
| 10. | PN-B-19701 | Cement. Cement powszechnego u¿ytku. Sk³ad, wymagania i ocena zgodnoœci |
| 11. | PN-B32250 | Materia³y budowlane. Woda do betonów i zapraw |
| 12. | BN-88/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie |
| 13. | BN-74/6771-04 | Drogi samochodowe. Masa zalewowa |
| 14. | BN-80/6775-03/01 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania |
| 15. | BN-80/6775-03/04 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawê¿niki i obrze¿a chodnikowe |
| 16. | BN-64/8845-02 | Krawê¿niki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. |

10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.