GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 06.02.01

PRZEPUSTY  POD  ZJAZDAMI

Warszawa 1998

Opracowanie wykonano na zlecenie

Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych

Zgodnie z decyzj¹ Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych niniejsza ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê sporz¹dzenia szczegó³owej specyfikacji technicznej przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich oraz jest zalecona do wykorzystania przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

Jednostka autorska,

opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie:

Bran¿owy Zak³ad Doœwiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z o.o.

03-828 Warszawa, ul. Miñska 65, tel. (0-22) 331-79-45, 871-87-90, fax (0-22) 331-79-46

www.drogowa.strefa.pl

Konsultacje:

Wydzia³ Budowy Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Warszawie

Treœæ ogólnej specyfikacji technicznej jest aktualna na dzieñ 30 kwietnia 1998 r.

Przy sporz¹dzaniu szczegó³owej specyfikacji technicznej nale¿y ewentualnie uaktualniæ przepisy zawarte w wykorzystywanej niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej.

SPIS TREŒCI

1. WSTÊP

2. MATERIA£Y

3. SPRZÊT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

NAJWA¯NIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

| OST | - ogólna specyfikacja techniczna |
| --- | --- |
| SST | - szczegó³owa specyfikacja techniczna |

1. WSTÊP

1. 1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z wykonywaniem przepustów pod zjazdami.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê opracowania szczegó³owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

Zaleca siê wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich  i gminnych.

1.3. Zakres robót objêtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z wykonywaniem przepustów rurowych pod zjazdami na drogi boczne.

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniêtej obudowy konstrukcyjnej, s³u¿¹cy do przeprowadzenia wody ma³ych cieków wodnych pod nasypami zjazdów.

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja noœna wykonana jest z rur betonowych lub ¿elbetowych.

1.4.3. Œcianka czo³owa - konstrukcja stabilizuj¹ca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymuj¹ca nasyp zjazdu.

1.4.4. Pozosta³e okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materia³ów

Materia³ami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów z typowych prefabrykowanych rur betonowych, objêtych niniejsz¹ OST, s¹:

prefabrykaty rurowe,

kruszywo do betonu,

cement,

woda,

mieszanka pod ³awê fundamentow¹,

drewno na deskowanie,

materia³y izolacyjne,

zaprawa cementowa.

2.3. Prefabrykaty rurowe

Kszta³t i wymiary prefabrykatów powinny byæ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ i SST. Odchy³ki wymiarów prefabrykatów powinny odpowiadaæ PN-B-02356 [1].

Powierzchnie elementów powinny byæ g³adkie, bez pêkniêæ i rys. Dopuszcza siê drobne pory jako pozosta³oœci po pêcherzykach powietrza i wodzie, których g³êbokoœæ nie przekracza 5 mm.

Prefabrykaty rurowe powinny byæ wykonane z betonu klasy co najmniej  B-30.

Sk³adowanie prefabrykatów powinno odbywaæ siê na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym pod³o¿u.

2.4. Kruszywa do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinny spe³niaæ wymagania PN-B-06712 [5].

Kruszywa nale¿y sk³adowaæ w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Pod³o¿e sk³adowiska powinno byæ równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5. Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinien spe³niaæ wymagania PN-B-19701 [7].

Nale¿y stosowaæ cement portlandzki zwyk³y (bez dodatków) klasy 42,5 do betonu klasy B-30 i klasy 32,5 do betonu klasy B-25.

Cement nale¿y przechowywaæ zgodnie z BN-88/6731-08 [14].

2.6. Woda

Woda powinna byæ „odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [9]. Bez badañ laboratoryjnych mo¿na stosowaæ wodoci¹gow¹ wodê pitn¹.

2.7. Mieszanka kruszywa naturalnego

Mieszanka do wykonania ³awy fundamentowej powinna spe³niaæ wymagania PN-B-06712 [5].

2.8. Drewno

Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywaniu betonowych œcianek czo³owych przepustów powinno spe³niaæ wymagania PN-D-96000 [12] i PN-D-95017 [11].

2.9. Materia³y izolacyjne

Do wykonania izolacji przepustów i œcianek czo³owych mo¿na stosowaæ:

emulsjê kationow¹, wg BN-68/6753-04 [17] lub aprobaty technicznej,

roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [8],

lepik asfaltowy na gor¹co bez wype³niacza wg PN-C-96177 [10],

papê asfaltow¹ wg BN-79/6751-01 [15] i BN-88/6751-03 [16] lub aprobaty technicznej,

wszelkie inne materia³y izolacyjne sprawdzone doœwiadczalnie i posiadaj¹ce aprobatê techniczn¹ - za zgod¹ In¿yniera.

2.10. Zaprawa cementowa

Stosowana zaprawa cementowa powinna byæ marki nie ni¿szej ni¿ M 12 i spe³niaæ wymagania PN-B-14501 [6].

3. SPRZÊT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do wykonania przepustów

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania przepustów pod zjazdami powinien wykazaæ siê mo¿liwoœci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu:

koparek,

betoniarek,

dozowników wagowych do cementu,

sprzêtu do zagêszczania: ubijaki rêczne i mechaniczne, zagêszczarki p³ytowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia³ów

Transport materia³ów do budowy przepustów pod zjazdami podano w OST                 D-03.01.01 „Przepusty pod koron¹ drogi”.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowi¹zany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

odwodnienia,

czasowego prze³o¿enia koryta cieku w przypadku przep³ywu wody w rowie, na którym bêdzie wykonywany przepust,

wytyczenia osi przepustu i krawêdzi wykopu,

innych robót podanych w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Wykop

Sposób wykonywania robót ziemnych pod fundamenty œcianek czo³owych   i ³awê fundamentow¹ powinien byæ dostosowany do wielkoœci przepustu, g³êbokoœci wykopu, ukszta³towania terenu i rodzaju gruntu.

Wykop nale¿y wykonywaæ w takim okresie, aby po ich zakoñczeniu mo¿na by³o przyst¹piæ do wykonywania przepustu.

5.4. £awa fundamentowa pod przepust

£awa fundamentowa powinna byæ wykonana zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹        i SST.

Je¿eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to ³awa fundamentowa mo¿e byæ wykonana:

z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z wymaganiami OST   D-04.04.01 „Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie”,

z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 5 MPa wed³ug normy PN-S-96012 [13].

Dopuszczalne odchy³ki dla ³aw fundamentowych przepustów wynosz¹:

dla wymiarów w planie        ( 5 cm,

dla rzêdnych wierzchu ³awy ( 2 cm.

5.5. Uk³adanie prefabrykatów rurowych

Uk³adanie rur betonowych lub ¿elbetowych nale¿y wykonaæ wg BN-74/9191-01 [18]. Styki rur nale¿y wype³niæ zapraw¹ cementow¹ wg pkt 2.10 i uszczelniæ materia³em wg pkt 2.9 zaakceptowanym przez In¿yniera.

5.6. Œcianki czo³owe

Deskowanie œcianek czo³owych wykonywanych z betonu „na mokro” nale¿y wykonaæ wg PN-B-06251 [3].

Betonowanie nale¿y wykonywaæ wg PN-B-06253 [4]. Klasa betonu powinna byæ nie mniejsza ni¿ B-30.

Powierzchnie elementów betonowych, które po zasypaniu znajd¹ siê pod ziemi¹, nale¿y zagruntowaæ przez:

dwukrotne smarowanie betonu emulsj¹ kationow¹ w przypadku powierzchni wilgotnych,

smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,

lub innymi metodami zaakceptowanymi przez In¿yniera.

5.7. Zasypka przepustów

Zasypkê (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) nale¿y uk³adaæ jednoczeœnie z obu stron przepustu, warstwami o jednakowej gruboœci z jednoczesnym zagêszczaniem. Wilgotnoœæ zasypki w czasie zagêszczania powinna odpowiadaæ wilgotnoœci optymalnej wg normalnej próby Proctora, metod¹ I wg PN-B-04481 [2] z tolerancj¹  -20%, +10%.

WskaŸnik zagêszczenia poszczególnych warstw powinien byæ zgodny z dokumentacj¹ projektow¹ i SST.

5.8. Umocnienie wlotów i wylotów

Umocnienie wlotów i wylotów nale¿y wykonaæ zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ i SST. Umocnieniu podlega dno oraz skarpy.

W zale¿noœci od materia³u u¿ytego do umocnienia, wykonanie robót powinno byæ zgodne z OST D-06.01.01 „Umocnienie skarp, rowów i œcieków”.

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakoœci wykonywanych robót

Kontrolê jakoœci robót nale¿y wykonaæ zgodnie z OST D-03.01.01 „Przepusty pod koron¹ drogi” pkt 6, oraz SST.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m (metr) wykonanego przepustu.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST                     i wymaganiami In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da³y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

dostarczenie materia³ów,

wykonanie ³aw fundamentowych,

wykonanie deskowania i rozebranie,

monta¿ konstrukcji przepustu,

betonowanie konstrukcji fundamentu i œcianki czo³owej,

wykonanie izolacji,

wykonanie zasypki i zagêszczenie,

umocnienie wlotów i wylotów,

uporz¹dkowanie terenu,

przeprowadzenie badañ i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

Normy

| 1. PN-B-02356 | Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elementów budowlanych z betonu |
| --- | --- |
| 2. PN-B-04481 | Grunty budowlane. Badania próbek i gruntu |
| 3. PN-B-06251 | Roboty betonowe i ¿elbetowe. Wymagania techniczne |
| 4. PN-B-06253 | Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w œrodowisku agresywnych wód gruntowych |
| 5. PN-B-06712 | Kruszywo mineralne do betonu |
| 6. PN-B-14501 | Zaprawy budowlane zwyk³e |
| 7. PN-B-19701 | Cement. Cement powszechnego u¿ytku. Sk³ad, wymagania i ocena zgodnoœci |
| 8. PN-B-24622 | Roztwór asfaltowy do gruntowania |
| 9. PN-B-32250 | Materia³y budowlane. Woda do betonów i zapraw |
| 10. PN-C-96177 | Lepik asfaltowy bez wype³niaczy stosowany na gor¹co |
| 11. PN-D-95017 | Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste |
| 12. PN-D-96000 | Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia |
| 13. PN-S-96012 | Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone pod³o¿e z gruntu stabilizowanego cementem. |
| 14. BN-88/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie |
| 15. BN-79/6751-01 | Materia³y do izolacji przeciwwilgotnoœciowej. Papa asfaltowa na taœmie aluminiowej |
| 16. BN-88/6751-03 | Papa asfaltowa na welonie z w³ókien szklanych |
| 17. BN-68/6753-04 | Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgotnoœciowych |
| 18. BN-74/9191-01 | Urz¹dzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i ¿elbetowych. Wymagania i badania przy odbiorze |